Alvar

Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338, KDI mit speziell bearbeiteter, mechanisch unregelmäßig- gebrochener Kante, mit Abstandhalter, Oberfläche mit koloriertem Farbspiel durch spezielles Herstellverfahren,.
Hohe Farbbeständigkeit und Optimierung der Oberflächendichte durch die Verwendung von tiefengehärtetem Silikatkomposit- Hartgestein in farblich abgestimmten Naturstein- Edelsplitt- Fraktionen. Besondere Produkthärte durch frequenzvarianz- gesteuerte Verdichtung und klimagesteuerte Oberflächenveredelung. Kontinuierliche Steindickenerfassung durch permanente, berührungsfreie Sensorik.

Zum schadensfreien Transport zur und innerhalb der Baustelle: Lagenweise Schutzverpackung, auf Paletten paketiert.

CSC Zertifizierung :
Herstellung des Produktes durch ein CSC- zertifiziertes Unternehmen, Zertifizierung mindestens „gold“.

CO2 neutrale Produktion durch CO2 Kompensation für die Produktion.
Verwertung von Produktionsrückständen durch die Aufbereitung zur RC- Körnung und Einsatz im Kernbeton.

Technische Anforderungen:

Bei Pflastersteinen DIN EN 1338 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung):

Max. Maßdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen (ab 300 mm Diagonalenlänge) von 3 mm

Abrieb nach DIN EN 1338/1339 Anhang G < 20 mm.

Spaltzugfestigkeit nicht weniger als 3,6 Mpa, kein Einzelwert unter 2,9 MPa

Zusätzliche technische Anforderungen:

Mindestdicke der Vorsatzschicht im Mittel 6 – 8 mm. .

Widerstandsfähigkeit gegen Frost/Tauwechsel mit Tausalz Massenverlust im Mittel < 250gr/qm (Prüfung gemäß DIN EN 1338/1339 Anhang D)