Bei den Vorbemerkungen der Ausschreibung
Wenn kein Fabrikat als Alternative angeboten wird, gilt das Leitfabrikat als angeboten und vertraglich geschuldet.

		
AquaSix

Pflastersteine aus Beton, Eigenschaften analog der DIN EN 1338,
Oberfläche mit 6 Sickeröffnungen und zwei unterseitigen Kanälen, gefast, mit Abstandhaltern von ca. 3 mm,
Wasserdurchlässigkeit mind 270l/s x ha.

Oberfläche: La Linia, Cubus.

Zum schadensfreien Transport zur und innerhalb der Baustelle: Lagenweise Schutzverpackung, auf Paletten paketiert.

Technische Anforderungen:

Bei Pflastersteinen DIN EN 1338 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung):
Max. Maßdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen (ab 300mm Diagonalenlänge) von 3 mm.

Abrieb gemäß DIN 52108 18000mm3/5000mm2
Spaltzugfestigkeit nicht weniger als 3,6 MPa, kein Einzelwert unter 2,9 MPa.

Zusätzliche technische Anforderungen:

Mindestdicke der Vorsatzschicht im Mittel 6 – 8 mm.

Widerstandsfähigkeit gegen Frost/Tauwechsel mit Tausalz Massenverlust im Mittel < 250gr/qm (Prüfung gemäß DIN EN 1338/1339 Anhang D).

Steindicke:  80 mm
Bezeichnung	
Nennmaß	

20 x 20 x 8	
196 x 196 x 80	

	

Steindicke: 100 mm	

Bezeichnung	
Nennmaß	

20 x 20 x 10	
196 x 196 x 100	

	

Oberfläche:  [La Linia, Cubus, Umbriano]

Farbe:	[Bitte Farbauswahl eintragen]

Erzeugnis:	METTEN STEIN+DESIGN
TYP: AQUASIX 
mit lagenweiser Schutzverpackung
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

			
	
……… m²	
Pflastersteine aus Beton liefern und unter Beachtung der DIN 18 318 und den örtlichen Vorschriften für wasserdurchlässige Beläge fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. 
Der Zuschnitt hat durch Nassschnitt zu erfolgen.
Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

………	

………	

............ m	
Zuschneiden der Pflastersteine aus Beton per Nassschnitt für das Verlegen an Kanten und Einfassungen in der Pflasterdecke gem. Pos. _.

..........	

..........	

....... Stück	
Zuschneiden der Pflastersteine aus Beton per Nassschnitt für das Verlegen an Einbauten und Aussparungen in der Pflasterdecke gem. Pos. _.

..........	

..........	

EP = Einheitspreis €
GP = Gesamtpreis €