Ausschreibungstext
Asak Flyt mit Umbriano Design

Datum: 16.4.2025

Asak Flyt Umbriano

Pflastersteinsystem aus Beton DIN EN 1338.

Bestehend aus 3 sechseckigen, ineinandergreifenden Steinausführungen mit speziellem S-förmigen Abstandhaltern zu Erreichung eines jeweils unterschiedlichen Fugenanteils und gleichzeitig zur Erhöhung der Flächenstabilität im Rastermaß 30 x 30 cm.

Sickerpflaster mit bis zu 28% Wasserdurchlässigkeit pro qm.

Stein Typ 28 mit ca 8 cm Fuge, Durchmesser 220 mm
Stein Typ 17 mit  ca 4 cm Fuge, Durchmesser 260 mm
Stein Typ 10 mit ca 2 cm Fuge, Durchmesser 280 mm

Steindicke: 80 mm

Mit Mikrofaskante.

Oberfläche mit natürlich anmutender Maserung durch spezielles Herstellverfahren.

Hohe Farbbeständigkeit und Optimierung der Oberflächendichte durch die Verwendung von tiefengehärtetem Silikatkomposit-Hartgestein, aufbereitet in farblich abgestimmten Naturstein-Edelsplitt-Fraktionen. Besondere Produkthärte durch frequenzvarianz- gesteuerte Verdichtung und klimagesteuerte Oberflächenveredelung.

Mit CleanTop-Technologie: Bestandteil des Produktionsprozesses, in den Betonwerkstein integriert, keine Veränderung der natürlich aussehenden Oberfläche,

CleanFactor CF 90, reduzierte Schmutzaufnahme, leichter zu reinigen, Algen und Moos hemmend, wirkt Verschleißerscheinungen entgegen.

Herstellung des Produktes durch ein CSC- zertifiziertes Unternehmen, Zertifizierung mindestens „gold“.

CO2 neutrale Produktion durch CO2 Kompensation für die Produktion.

Vollständige Verwertung von Produktionsrückständen durch die Aufbereitung zur RC- Körnung und Einsatz im Kernbeton.

Zum schadensfreien Transport zur und innerhalb der Baustelle: Lieferung mit lagenweiser Schutzverpackung, auf Paletten paketiert.

Technische Anforderungen:

Bei Pflastersteinen DIN EN 1338 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung):

Max. Maßdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen (ab 300 mm Diagonalenlänge) von 3 mm.

Abrieb gemäß DIN 52108 18000mm3/5000mm2.

Spaltzugfestigkeit nicht weniger als 3,6 Mpa, kein Einzelwert unter 2,9 MPa.

Zusätzliche technische Anforderung:

Mindestdicke der Vorsatzschicht im Mittel 6 – 8 mm.

Widerstandsfähigkeit gegen Frost/Tauwechsel mit Tausalz Massenverlust im Mittel < 250gr/qm (Prüfung gemäß DIN EN 1338/1339 Anhang D).

Mit CleanTop- Technologie: Bestandteil des Produktionsprozesses, in den Betonwerkstein integriert.

Produkt  ASAK FLYT Umbriano
Farbe : granitbeige gemasert

Typ 10: xxx qm

Typ 17: xxx qm

Typ 28: xxx qm

Liefernachweis: Metten Stein + Design GmbH & Co KG

Hammermühle 24
                          51491 Overath
                          info@metten.de
                          Tel.: 02206/6030