Vorbemerkung
Wenn kein Fabrikat als Alternative angeboten wird, gilt das Leitfabrikat als angeboten und vertraglich geschuldet.

		
Belpasso®

Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338, KDI [ Platten aus Beton DIN EN 1339 PKDUI ___ ] mit brillanter Oberfläche
ohne Fase, mit Abstandhalter. 
Optimierung der Oberflächendichte durch spezielles Herstellverfahren.

Mit CleanTop-Technologie: Bestandteil des Produktionsprozesses, in den Betonwerkstein integriert und zusätzliche Schutzschicht an der Steinoberfläche
CleanFactor CF 120, extrem reduzierte Schmutzaufnahme, leichter zu reinigen, reduzierte Kaugummianhaftung, Algen und Moos hemmend, wirkt Verschleißerscheinungen entgegen, bei richtiger Verarbeitung frei von Kalkausblühungen 

Zum schadensfreien Transport zur und innerhalb der Baustelle: Lieferung mit lagenweiser Schutzverpackung, auf Paletten paketiert.

Technische Anforderungen:
Bei Pflastersteinen DIN EN 1338 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung):
Max. Maßdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen ( ab 300mm Diagonalenlänge) von 3 mm. 
Abrieb gemäß DIN 52108 18000mm3/5000mm2.
Spaltzugfestigkeit nicht weniger als 3,6 Mpa, kein Einzelwert unter 2,9 MPa.

Bei Platten DIN EN 1339 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung):
Massabweichungen der Länge, Breite und Steindicke jeweils max. +/- 3 mm, 
Massdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen bei einer Diagonalen von ≤ 850 mm  max. 3 mm, bei Diagonalen > 850 mm max. 6 mm.
Charakteristische Biegezugfestigkeit mindestens 5 MPa. 
Abrieb gemäß DIN 52108 18000mm3/5000mm2.

Zusätzliche technischen Anforderungen bei Platten und Pflaster:

Widerstandsfähigkeit gegen Frost/Tauwechsel mit Tausalz Massenverlust im Mittel < 250gr/qm (Prüfung gemäß DIN EN 1338/1339 Anhang D)

[Bitte Steindicke in mm eintragen]
Bezeichnung	
Nennmaß	
DIN EN Klassifizierung	

	

	

	

	

Farbe:	[Bianco Brillant, Grigio Brillant nuancierend, Grigio Uni Brillant, Mediterano Brillant, Nuvola Brillant, Pesto brillant, Diavolo brillant, Cremo brillant], Oceano brillant, Castano brillant]

Erzeugnis:	METTEN STEIN+DESIGN
TYP: BELPASSO PREMIO
mit lagenweiser Schutzverpackung
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

			
EP = Einheitspreis €
GP = Gesamtpreis €