Bei den Vorbemerkungen der Ausschreibung
Wenn kein Fabrikat als Alternative angeboten wird, gilt das Leitfabrikat als angeboten und vertraglich geschuldet.

		
Boulevard  mit Cleantop

Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 KDI  [ Platten aus Beton DIN EN 1339 PKDUI ___ ]
Oberfläche feinsamtiert, Gleit- /Rutschwiderstand im Mittel mind. 55 SRT Einheiten, scharfkantig ohne Fase, mit Abstandhaltern, Hohe Farbbeständigkeit und Optimierung der Oberflächendichte durch die Verwendung von tiefengehärtetem Silikatkomposit- Hartgestein, aufbereitet in farblich abgestimmten Naturstein- Edelsplitt- Fraktionen. Besondere Produkthärte durch frequenzvarianz- gesteuerte Verdichtung und klimagesteuerte Oberflächenveredelung. Kontinuierliche Steindickenerfassung durch permanente, berührungsfreie Sensorik.
Mit CleanTop- Technologie: Bestandteil des Produktionsprozesses, in den Betonwerkstein integriert, keine Veränderung der natürlich aussehenden Oberfläche
CleanFactor CF 90, reduzierte Schmutzaufnahme, leichter zu reinigen, Algen und Moos hemmend, wirkt Verschleißerscheinungen entgegen

Zum schadensfreien Transport zur und innerhalb der Baustelle: Lieferung mit lagenweise Schutzfolie, auf Paletten paketiert.

Technische Anforderungen:
Bei Pflastersteinen DIN EN 1338 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung):
Max. Maßdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen ( ab 300mm Diagonalenlänge) von 3 mm,
Abrieb gemäß DIN 52108 18000mm3/5000mm2
Spaltzugfestigkeit nicht weniger als 3,6 Mpa, kein Einzelwert unter 2,9 MPa

Bei Platten  DIN EN 1339 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung):
Massdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen bei einer Diagonalen von ≤ 850 mm  max 3mm, bei Diagonalen > 850 mm max 6 mm.
Charakteristische Biegezugfestigkeit mindestens 5 MPa, 
Abrieb gemäß DIN 52108 18000mm3/5000mm2

Zusätzliche technische Anforderungen:

Gleit- /Rutschwiderstand im Mittel mind. 55 SRT Einheiten, 

Pflasterstein mit Vorsatzschicht: Mindestdicke der Vorsatzschicht 6 – 8 mm.

Widerstandsfähigkeit gegen Frost/Tauwechsel mit Tausalz Massenverlust im Mittel < 250gr/qm (Prüfung gemäß DIN EN 1338/1339 Anhang D), 

Mit CleanTop- Technologie: Bestandteil des Produktionsprozesses, in den Betonwerkstein integriert 

Bei Pflaster DIN EN 1338: Max. Maßdifferenz bei der Messung der Steindicke +/- 2mm.

Bei Platten DIN EN 1339: Massabweichungen der Länge und Breite jeweils max +/- 3mm, Steindicke max +/- 2 mm

[Bitte Steindicke in mm eintragen]
Bezeichnung	
Nennmaß	
DIN EN Klassifizierung	

	

	

	

	

Farbe:	[basaltanthrazit, basaltgrün, bronzebraun, diamantgrau, sandbeige, granitweiss, lavagrau, granit-gelb, silbergrau, granitgrau]

Erzeugnis:	METTEN STEIN+DESIGN
TYP: BOULEVARD MIT CLEANTOP
mit lagenweiser Schutzverpackung
oder gleichwertiger Art
angebotenes Fabrikat:

Angebotenes Fabrikat:

			
	
……… m²	
Pflastersteine aus Beton liefern und mit ___ mm Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Zuschnitt hat durch Nassschnitt zu erfolgen.
Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

………	

………	

EP = Einheitspreis €
GP = Gesamtpreis €