Bei den Vorbemerkungen der Ausschreibung
Wenn kein Fabrikat als Alternative angeboten wird, gilt das Leitfabrikat als angeboten und vertraglich geschuldet.

		
Boulevard

Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338, KDI  [ Platten aus Beton DIN EN 1339 PKDUI ___ ]
Geschliffene Oberfläche, durch spezielles mehrstufiges Nass-Schleifverfahren hergestellt, mit Seidenmatt-Glanz, trittsicher durch, Gleit- /Rutschwiderstand im Mittel mind. 55 SRT Einheiten, scharfkantig ohne Fase, mit Abstandhaltern. Hohe Farbbeständigkeit und Optimierung der Oberflächendichte durch die Verwendung von tiefengehärtetem Silikatkomposit-Hartgestein, aufbereitet in farblich abgestimmten Naturstein–Edelsplitt-Fraktionen. Besondere Produkthärte durch frequenzvarianz- gesteuerte Verdichtung und klimagesteuerte Oberflächenveredelung. Kontinuierliche Steindickenerfassung durch permanente, berührungsfreie Sensorik. 

[Mit BlueAir Technologie zum aktiven Abbau von schädlichen Stickstoffoxiden aus der Luft.]

Zum schadensfreien Transport zur und innerhalb der Baustelle: Lieferung mit lagenweise Schutzfolie, auf Paletten paketiert.

Technische Anforderungen:
Bei Pflastersteinen DIN EN 1338 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung):
Max. Maßdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen ( ab 300 mm Diagonalenlänge) von 3 mm.
Abrieb gemäß DIN 52108 18000mm3/5000mm2.
Spaltzugfestigkeit nicht weniger als 3,6 Mpa, kein Einzelwert unter 2,9 MPa.

Bei Platten  DIN EN 1339 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung):
Massdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen bei einer Diagonalen von ≤ 850 mm  max. 3 mm, bei Diagonalen > 850 mm max. 6 mm.
Charakteristische Biegezugfestigkeit mind. 5 MPa, 
Abrieb gemäß DIN 52108 18000mm3/5000mm2.

Zusätzliche technische Anforderungen:
Oberfläche geschliffen, frei von Schleifspuren, Rillen und groben Poren, (Ausnahme: Farbton Rheinsandbeige).

Gleit- /Rutschwiderstand im Mittel mind. 55 SRT Einheiten. 

Pflasterstein mit Vorsatzschicht: Mindestdicke der Vorsatzschicht im Mittel 6 – 8 mm.

Widerstandsfähigkeit gegen Frost/Tauwechsel mit Tausalz Massenverlust im Mittel < 250gr/qm (Prüfung gemäß DIN EN 1338/1339 Anhang D).

[Mit BlueAir Technology: Vorsatzschicht hergestellt mit photokalytisch aktivem Zement, gem. Patent EP 1600430B1.
Der photokatlytische NO-Abbau muss mit der Angebotsabgabe durch ein geeignetes Prüfzeugnis ( z.B. Fraunhofer Institut) nachgewiesen werden.]

Bei Pflaster DIN EN 1338: Max. Maßdifferenz bei der Messung der Steindicke +/- 2mm.

Bei Platten DIN EN 1339: Massabweichungen der Länge und Breite jeweils max +/- 3 mm, Steindicke max +/- 2 mm

[Bitte Steindicke in mm eintragen]
Bezeichnung	
Nennmaß	
DIN EN Klassifizierung	

	

	

	

	

Farbe:	[Grassano, Nardo, Lombardo, Bianco,Trentino,
                     San Mauro, Lucca, Marinello , Pavona,   Rheinsandbeige, Vincenzo]

Erzeugnis:	METTEN STEIN+DESIGN
TYP: BOULEVARD
mit lagenweiser Schutzverpackung
oder gleichwertiger Art
angebotenes Fabrikat:

Angebotenes Fabrikat:

			
	
……… m²	
Pflastersteine aus Beton liefern und mit ___ mm Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. 
Zuschnitt hat durch Nassschnitt zu erfolgen.
Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

………	

………	

EP = Einheitspreis €
GP = Gesamtpreis €