Campino

Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338, KDI

ohne Fase, natürlich konturierte Kanten, dichte Oberfläche mit koloriertem Farbspiel durch spezielles Herstellverfahren.

Besondere Produkthärte durch frequenzvarianz- gesteuerte Verdichtung und klimagesteuerte Oberflächenveredelung. Kontinuierliche Steindickenerfassung durch permanente, berührungsfreie Sensorik. 
Klimaneutrale Produktion durch CO2 Emissions- Kompensation (Emissions- Zertifikat).

Zum schadensfreien Transport zur und innerhalb der Baustelle: Lieferung mit lagenweise Schutzfolie, auf Paletten paketiert.

CSC Zertifizierung :
Herstellung des Produktes durch ein CSC- zertifiziertes Unternehmen, Zertifizierung mindestens „gold“.

CO2 neutrale Produktion durch CO2 Kompensation für die Produktion.
Verwertung von Produktionsrückständen durch die Aufbereitung zur RC- Körnung und Einsatz im Kernbeton.

Technische Anforderungen:

Bei Pflastersteinen DIN EN 1338 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung):

Max. Maßdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen ( ab 300mm Diagonalenlänge) von 3 mm Abrieb gemäß DIN 52108 18000mm3/5000mm2

Spaltzugfestigkeit nicht weniger als 3,6 Mpa, kein Einzelwert unter 2,9 MPa

Zusätzliche technische Anforderungen:

Mindestdicke der Vorsatzschicht 6 – 8 mm.

Widerstandsfähigkeit gegen Frost/Tauwechsel mit Tausalz Massenverlust im Mittel < 250gr/qm (Prüfung gemäß DIN EN 1338/1339 Anhang D)

Formate/Bezeichnung :

Lagenweise

30 Stück 7 x 9 x 8 cm, DIN EN 1338 KDI
30 Stück 8 x 9 x 8 cm, DIN EN 1338 KDI
30 Stück 9 x 9 x 8 cm, DIN EN 1338 KDI
30 Stück 11 x 9 x 8 cm, DIN EN 1338 KDI