|  |  | #### Bei den Vorbemerkungen der Ausschreibung Wenn kein Fabrikat als Alternative angeboten wird, gilt das Leitfabrikat als angeboten und vertraglich geschuldet. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | ### Arteso Fünfeck- Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1339 PKDUI, ohne Faskante, mit Abstandhalter, Oberfläche: La Linia, Palladio, Umbriano..... bitte ergänzen mit Beschreibung Zum schadensfreien Transport zur und innerhalb der Baustelle: Lagenweise Schutzfolie, auf Paletten paketiert. CSC Zertifizierung : Herstellung des Produktes durch ein CSC- zertifiziertes Unternehmen, Zertifizierung mindestens „gold“. CO2 neutrale Produktion durch CO2 Kompensation für die Produktion. Verwertung von Produktionsrückständen durch die Aufbereitung zur RC- Körnung und Einsatz im Kernbeton. Technische Anforderungen: Bei Platten DIN EN 1339 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung): Massabweichungen der Länge, Breite und Steindicke jeweils max. +/- 3 mm. Massdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen bei einer Diagonalen von ≤ 850 mm max. 3 mm, bei Diagonalen > 850 mm max. 6 mm. Charakteristische Biegezugfestigkeit mindestens 5 MPa, Abrieb gemäß DIN 52108 18000mm3/5000mm2. Zusätzliche technische Anforderungen: Mindestdicke der Vorsatzschicht 6 – 8 mm. Widerstandsfähigkeit gegen Frost/Tauwechsel mit Tausalz Massenverlust im Mittel < 250gr/qm (Prüfung gemäß DIN EN 1338/1339 Anhang D) Steindicke: 80mm. Bezeichnung:; Nennmaß; DIN EN Klassifizierung. 410,8 x 238,5; DIN EN 1339 PKDUI. Oberfläche: La Linia, Umbriano, Palladio.... Farbe: [bitte eintragen ] Erzeugnis: METTEN STEIN+DESIGN TYP: ARTESO mit lagenweiser Schutzverpackung oder gleichwertiger Art Angebotenes Fabrikat: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ……… m² | Pflastersteine aus Beton liefern und unter Beachtung der DIN 18 318 und den örtlichen Vorschriften für wasserdurchlässige Beläge fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. ### Der Zuschnitt hat durch Nassschnitt zu erfolgen. Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten. | ……… | ……… |
|  | ............ m | Zuschneiden der Pflastersteine aus Beton per Nassschnitt für das Verlegen an Kanten und Einfassungen in der Pflasterdecke gem. Pos. _. | .......... | .......... |
|  | ....... Stück | Zuschneiden der Pflastersteine aus Beton per Nassschnitt für das Verlegen an Einbauten und Aussparungen in der Pflasterdecke gem. Pos. _. | .......... | .......... |

EP = Einheitspreis €

GP = Gesamtpreis €