Bei den Vorbemerkungen der Ausschreibung
Wenn kein Fabrikat als Alternative angeboten wird, gilt das Leitfabrikat als angeboten und vertraglich geschuldet.

		
Cortesa

Platten aus Beton DIN EN 1339 PKDUI, Oberfläche feingestrahlt , Steinkante gefast. 
Hohe Farbbeständigkeit und Optimierung der Oberflächendichte durch die Verwendung von tiefengehärtetem Silikatkomposit-Hartgestein, aufbereitet in farblich abgestimmten Naturstein-Edelsplitt-Fraktionen. Besondere Produkthärte durch klimagesteuerte Oberflächenveredelung. 
Mit CleanTop-Technologie: Bestandteil des Produktionsprozesses, in den Betonwerkstein integriert,
CleanFactor CF 100, stark reduzierte Schmutzaufnahme, leichter zu reinigen, Algen und Moos hemmend, wirkt Verschleißerscheinungen entgegen, bei fachgerechter Verarbeitung frei von Kalkausblühungen
Zum schadensfreien Transport zur und innerhalb der Baustelle: Platten auf Paletten paketiert.

Technische Anforderung nach DIN EN 1339 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung):
Massabweichungen der Länge, Breite und Steindicke jeweils max. +/- 3 mm, 
Massdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen bei einer Diagonalen von ≤ 850 mm  max. 3 mm, bei Diagonalen > 850 mm max. 6 mm.
Charakterischtische Biegezugfestigkeit mindestens 5 MPa, 
Abrieb gemäß DIN 52108 18000mm3/5000mm2

Zusätzliche technische Anforderungen:
Widerstandsfähigkeit gegen Frost/Tauwechsel mit Tausalz, Massenverlust im Mittel < 250gr/qm (Prüfung gemäß DIN EN 1338/1339 Anhang D)

Steindicke: 42 mm	

Bezeichnung	
Nennmaß	
DIN EN Klassifizierung	

40 x 40 x 4,2	
400 x 400 x 42	
DIN EN 1339 PKDUI 4	

60 x 30 x 4,2	
600 x 300 x 42	
DIN EN 1339 PKDUI 3	

60 x 40 x 4,2	
600 x 400 x 42	
DIN EN 1339 PKDUI 3	

80 x 40 x 4,2	
800 x 400 x 42	
DIN EN 1339 PKDUI 3	

50 x 16 x 5,0	
500 x 160 x 50	
DIN EN 1339 PKDUI 3	

Farbe:	         Graphit, Quarzgrau, sandsteinbeige

Erzeugnis:	METTEN STEIN+DESIGN
TYP: Cortesa
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

			
	
……… m²	
Platten aus Beton liefern und unter Beachtung der DIN 18 318 fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen und verfugen. 
Der Zuschnitt hat durch Nassschnitt zu erfolgen.
Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

………	

………	

EP = Einheitspreis €
GP = Gesamtpreis €