Vorbemerkung
Wenn kein Fabrikat als Alternative angeboten wird, gilt das Leitfabrikat als angeboten und vertraglich geschuldet.

		
Cubus

Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338, KDI  [Platten aus Beton DIN EN 1339 PKDUI ___ ]

Hochverdichtete Oberfläche, mit Abstandhalter, mit/ohne Faskante.
Besondere Produkthärte durch frequenzvarianz-gesteuerte Verdichtung und klimagesteuerte Oberflächenveredelung. Kontinuierliche Steindickenerfassung durch permanente, berührungsfreie Sensorik.
Zum schadensfreien Transport zur und innerhalb der Baustelle: Lagenweise Schutzverpackung, auf Paletten paketiert.

Technische Anforderungen:

Bei Pflastersteinen DIN EN 1338 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung):
Max. Maßdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen (ab 300mm Diagonalenlänge) von 3 mm.

Abrieb gemäß DIN 52108 18000mm3/5000mm2.
Spaltzugfestigkeit nicht weniger als 3,6 Mpa, kein Einzelwert unter 2,9 MPa.

Bei Platten  DIN EN 1339 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung):
Massabweichungen der Länge, Breite und Steindicke jeweils max. +/- 3 mm, 
Massdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen bei einer Diagonalen von ≤ 850 mm  max. 3 mm, bei Diagonalen > 850 mm max. 6 mm.
Charakteristische Biegezugfestigkeit mindestens 5 MPa, 
Abrieb gemäß DIN 52108 18000mm3/5000mm2.

Zusätzliche technische Anforderungen:

Mindestdicke der Vorsatzschicht im Mittel 6 – 8 mm.

Widerstandsfähigkeit gegen Frost/Tauwechsel mit Tausalz Massenverlust im Mittel < 250gr/qm (Prüfung gemäß DIN EN 1338/1339 Anhang D).

Wahlweise:
Mit BlueAir Technology: 
Vorsatzschicht hergestellt mit photokalytisch aktivem Zement, gem. Patent EP 1600430B1.
Der photokatlytische NO-Abbau muss mit der Angebotsabgabe durch ein geeignetes Prüfzeugnis (z.B. Fraunhofer Institut) nachgewiesen werden.

Ohne Faskante / Mit Faskante:

[Bitte Steindicke in mm eintragen]
Bezeichnung	
Nennmaß	
DIN EN Klassifizierung	

	

	

	

	

	

Farbe:	[basaltanthrazit]

Erzeugnis:	METTEN STEIN+DESIGN
TYP: CUBUS
mit lagenweiser Schutzverpackung
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

			
	
……… m²	
Pflastersteine aus Beton liefern und unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. 
Der Zuschnitt hat durch Nassschnitt zu erfolgen.
Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

………	

………	

EP = Einheitspreis €
GP = Gesamtpreis €