EcoTerra Zero Corio  Pflastersteinsystem

Pflastersteine zweilagig gefertigt, bestehend aus Vorsatz- und Kernschicht, jeweils aus mineralischem Bindemittel, nicht zementär gebunden,

Technische Eigenschaften analog  DIN EN 1338 KDI  [ Platten aus Beton analog DIN EN 1339 PKDUI ___ ] .

Mit samtierter Oberfläche: Freilegen des Naturstein- Edelsplittes durch ein mehrstufiges, mechanisches Produktionsverfahren, Gleit- /Rutschwiderstand im Mittel mind. 55 SRT Einheiten, scharfkantig mit Mikrofase E 1,2 , mit Abstandhaltern, Hohe Farbbeständigkeit und Optimierung der Oberflächendichte durch die Verwendung von tiefengehärtetem Silikatkomposit- Hartgestein, aufbereitet in farblich abgestimmten Naturstein- Edelsplitt- Fraktionen. Besondere Produkthärte durch frequenzvarianz- gesteuerte Verdichtung und klimagesteuerte Oberflächenveredelung. Kontinuierliche Steindickenerfassung durch permanente, berührungsfreie Sensorik.

Mit EcoTerra- Technologie:   
zementfreie, mineralische Bindemittelkonzeption für Vorsatz- und Kernbeton, dadurch Reduktion der  rohstoffbedingten Co2- Emission, GWPfossil  ermittelt durch LCA gemäß EN 15804- A2 & ISO 14025/ISO 21930.

CO2 Emissionen < 9,8 kg pro qm basierend auf 8 cm Referenzsteindicke

Reduzierte Schmutzaufnahme, leichter zu reinigen, Algen und Moos hemmend, wirkt Verschleißerscheinungen entgegen.

Zum schadensfreien Transport zur und innerhalb der Baustelle: Lieferung mit lagenweise Schutzfolie, auf Paletten paketiert.

CSC Zertifizierung :
Herstellung des Produktes durch ein CSC- zertifiziertes Unternehmen, Zertifizierung mindestens „gold“.

CO2 neutrale Produktion durch CO2 Kompensation für die Produktion.
Verwertung von Produktionsrückständen durch die Aufbereitung zur RC- Körnung und Einsatz im Kernbeton.

Technische Anforderungen:

Bei Pflastersteinen analog DIN EN 1338 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung):

Max. Maßdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen ( ab 300mm Diagonalenlänge) von 3 mm,

Abrieb nach DIN EN 1338/1339 Anhang G < 20 mm.

Spaltzugfestigkeit nicht weniger als 3,6 Mpa, kein Einzelwert unter 2,9 MPa

Bei Platten  analog DIN EN 1339 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung):

Massdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen bei einer Diagonalen von ≤ 850 mm  max 3mm, bei Diagonalen > 850 mm max 6 mm.

Charakteristische Biegezugfestigkeit mindestens 5 MPa,

Abrieb nach DIN EN 1338/1339 Anhang G < 20 mm.

Zusätzliche technische Anforderungen:

Pflasterstein mit Vorsatzschicht: Mindestdicke der Vorsatzschicht 4 – 6 mm.

Widerstandsfähigkeit gegen Frost/Tauwechsel mit Tausalz Massenverlust im Mittel < 250gr/qm (Prüfung analog DIN EN 1338/1339 Anhang D),

Mit EcoTerra- Technologie:   
zementfreie, mineralische Bindemittelkonzeption für Vorsatz- und Kernbeton.

CO2 Emissionen < 9,8 kg pro qm basierend auf 8 cm Referenzsteindicke

Co2- Emission (GWPfossil ) ermittelt durch LCA gemäß EN 15804- A2 & ISO 14025/ISO 21930.