Bei den Vorbemerkungen der Ausschreibung
Wenn kein Fabrikat als Alternative angeboten wird, gilt das Leitfabrikat als angeboten und vertraglich geschuldet.

		
Il Campo

Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338, KDI [ Platten aus Beton DIN EN 1339 PKDUI ___ ]
Oberfläche durch spezielles Bearbeitungsverfahren im Herstellungsprozeß strukturiert, ohne Fase, mit leicht gebrochener Steinkante, mit Abstandhaltern, hohe Farbbeständigkeit durch die Verwendung farblich abgestimmter Naturstein-Edelsplitte, changierendes Farbspiel.
Besondere Produkthärte durch frequenzvarianz-gesteuerte Verdichtung und klimagesteuerte Oberflächenveredelung. Kontinuierliche Steindickenerfassung durch permanente, berührungsfreie Sensorik.
Zum schadensfreien Transport zur und innerhalb der Baustelle: Lieferung mit lagenweiser Schutzverpackung, auf Paletten paketiert.

Technische Anforderungen:

Bei Pflastersteinen DIN EN 1338 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung):
Max. Maßdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen ( ab 300mm Diagonalenlänge) von 3 mm.

Abrieb gemäß DIN 52108 18000mm3/5000mm2.
Spaltzugfestigkeit nicht weniger als 3,6 Mpa, kein Einzelwert unter 2,9 MPa.

Bei Platten  DIN EN 1339 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung):
Massabweichungen der Länge, Breite und Steindicke jeweils max. +/- 3 mm, 
Massdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen bei einer Diagonalen von ≤ 850 mm  max. 3 mm, bei Diagonalen > 850 mm max. 6 mm.
Charakteristische Biegezugfestigkeit mindestens 5 MPa, 
Abrieb gemäß DIN 52108 18000mm3/5000mm2.

Zusätzliche technische Anforderungen:

Mindestdicke der Vorsatzschicht im Mittel 6 – 8 mm.

Widerstandsfähigkeit gegen Frost/Tauwechsel mit Tausalz Massenverlust im Mittel < 250gr/qm (Prüfung gemäß DIN EN 1338/1339 Anhang D)

[Bitte Steindicke in mm eintragen]
Bezeichnung	
Nennmaß	
DIN EN Klassifizierung	

	

	

	

	

Farbe:	[cotto, vulcano, lava, basaltanthrazit]

Erzeugnis:	METTEN STEIN+DESIGN
TYP: IL CAMPO
mit lagenweiser Schutzverpackung
oder gleichwertiger Art
angebotenes Fabrikat:

Angebotenes Fabrikat:

			
	
……… m²	
Pflastersteine aus Beton liefern und mit ___ mm Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB 06 fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. 
Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.
Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

………	

………	

EP = Einheitspreis €
GP = Gesamtpreis €