Vorbemerkung
Wenn kein Fabrikat als Alternative angeboten wird, gilt das Leitfabrikat als angeboten und vertraglich geschuldet.

		
La Linia

Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338, KDI [Platten aus Beton DIN EN 1339 PKDUI ___ ].

feingestrahlte Oberfläche, mit Abstandhalter.

Hohe Farbbeständigkeit und Optimierung der Oberflächendichte durch die Verwendung von tiefengehärtetem Silikatkomposit-Hartgestein, aufbereitet in farblich abgestimmten Naturstein-Edelsplitt-Fraktionen. Besondere Produkthärte durch frequenzvarianz- gesteuerte Verdichtung und klimagesteuerte Oberflächenveredelung. Kontinuierliche Steindickenerfassung durch permanente, berührungsfreie Sensorik.
Mit CleanTop-Technologie: Bestandteil des Produktionsprozesses, in den Betonwerkstein integriert, keine Veränderung der natürlich aussehenden Oberfläche.
CleanFactor CF 90, reduzierte Schmutzaufnahme, leichter zu reinigen, Algen und Moos hemmend, wirkt Verschleißerscheinungen entgegen.
Zum schadensfreien Transport zur und innerhalb der Baustelle: Lagenweise Schutzverpackung auf Paletten paketiert.

Technische Anforderungen:

Bei Pflastersteinen DIN EN 1338 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung):
Max. Maßdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen (ab 300 mm Diagonalenlänge) von 3 mm.

Abrieb gemäß DIN 52108 18000mm3/5000mm2.
Spaltzugfestigkeit nicht weniger als 3,6 Mpa, kein Einzelwert unter 2,9 MPa.

Bei Platten  DIN EN 1339 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung):
Massabweichungen der Länge, Breite und Steindicke jeweils max. +/- 3 mm.
Massdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen bei einer Diagonalen von ≤ 850 mm  max. 3 mm, bei Diagonalen > 850 mm max. 6 mm.
Charakteristische Biegezugfestigkeit mindestens 5 MPa, 
Abrieb gemäß DIN 52108 18000mm3/5000mm2.

Zusätzliche technische Anforderungen:

Mindestdicke der Vorsatzschicht im Mittel 6 – 8 mm.

Widerstandsfähigkeit gegen Frost/Tauwechsel mit Tausalz Massenverlust im Mittel < 250gr/qm (Prüfung gemäß DIN EN 1338/1339 Anhang D).

Mit CleanTop-Technologie: Bestandteil des Produktionsprozesses, in den Betonwerkstein integriert.
[Ohne Faskante / Mit Faskante]:	

	

[Bitte Steindicke in mm eintragen]
Bezeichnung 	
Nennmaß	
DIN EN Klassifizierung	

	

	

	

	

	

Farbe:	[Bitte Farbauswahl eintragen]

Erzeugnis:	METTEN STEIN+DESIGN
TYP: LA LINIA
mit lagenweiser Schutzverpackung
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

			
	
……… m²	
Pflastersteine aus Beton liefern und mit ___ mm Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Zuschnitt hat durch Nassschnitt zu erfolgen.
Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

………	

………	

............ m	
Zuschneiden der Pflastersteine aus Beton per Nassschnitt 	

..........	

..........	

EP = Einheitspreis €
GP = Gesamtpreis €