Bei den Vorbemerkungen der Ausschreibung
Wenn kein Fabrikat als Alternative angeboten wird, gilt das Leitfabrikat als angeboten und vertraglich geschuldet.

		
Platinum

Platten aus Beton DIN EN 1339, Oberfläche geschliffen, Rutschhemmnis mind. R11, angefräste Faskante.
Hohe Farbbeständigkeit und Optimierung der Oberflächendichte durch die Verwendung von tiefengehärtetem Silikatkomposit-Hartgestein, aufbereitet in farblich abgestimmten Naturstein-Edelsplitt-Fraktionen. 

Mit CleanTop-Technologie: Bestandteil des Produktionsprozesses, in den Betonwerkstein integriert, dabei keine Veränderung der natürlich aussehenden Oberfläche.
CleanFactor CF 100, stark reduzierte Schmutzaufnahme, leichter zu reinigen, Algen und Moos hemmend, wirkt Verschleißerscheinungen entgegen, bei fachgerechter Verarbeitung frei von Kalkausblühungen
Zum schadensfreien Transport zur und innerhalb der Baustelle: Platten auf Paletten paketiert.

Technische Anforderungen:
Bei Platten DIN EN 1339 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung):

Massdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen bei einer Diagonalen von ≤ 850 mm max. 3 mm, bei Diagonalen > 850 mm max. 6 mm.
Charakteristische Biegezugfestigkeit mindestens 5 MPa.
Abrieb gemäß DIN 52108 18000mm3/5000mm2.

Zusätzliche technische Anforderung:
Massabweichungen der Länge, Breite und Steindicke jeweils max. +/- 2 mm.
Widerstandsfähigkeit gegen Frost/Tauwechsel mit Tausalz Massenverlust im Mittel < 250gr/qm (Prüfung gemäß DIN EN 1338/1339 Anhang D).

Steindicke: ca. 39 mm	

Bezeichnung	
Nennmaß	
DIN EN Klassifizierung	

40 x 40 x 3,9	
400 x 400 x 39	
DIN EN 1339 PKDUI 4	

80 x 40 x 3,9	
800 x 400 x 39	
DIN EN 1339 PKDUI 3	

Farbe:         [Granitgrau, Ferrano, Silbergrau, Saphirgrau, Seidenbeige, Lombardo]

Erzeugnis:	METTEN STEIN+DESIGN
TYP: PLATINUM
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

			
	
……… m²	
Platten aus Beton liefern und unter Beachtung der DIN 18 318 fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen und verfugen. 
Der Zuschnitt hat durch Nassschnitt zu erfolgen.
Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

………	

………	

EP = Einheitspreis €
GP = Gesamtpreis €