Bei den Vorbemerkungen der Ausschreibung
Wenn kein Fabrikat als Alternative angeboten wird, gilt das Leitfabrikat als angeboten und vertraglich geschuldet.

	
……… m²	
Senzo

Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338, KDI [Platten aus Beton DIN EN 1339 PKDUI ___ ], ohne Fase, mit Abstandhalter, homogene und besonders dichte Architekturbeton-Oberfläche
Hohe Farbbeständigkeit und Optimierung der Oberflächendichte durch spezielles Herstellverfahren.
Mit CleanTop-Technologie: Bestandteil des Produktionsprozesses, in den Betonwerkstein integriert:
CleanFactor CF 100, stark reduzierte Schmutzaufnahme, leichter zu reinigen, Algen und Moos hemmend, wirkt Verschleißerscheinungen entgegen, bei fachgerechter Verarbeitung frei von Kalkausblühungen
Zum schadensfreien Transport zur und innerhalb der Baustelle: Lieferung mit lagenweise Schutzfolie, auf Paletten paketiert.

Technische Anforderungen:

Bei Pflastersteinen DIN EN 1338 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung):
Max. Maßdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen (ab 300mm Diagonalenlänge) von 3 mm.

Abrieb gemäß DIN 52108 18000mm3/5000mm2.
Spaltzugfestigkeit nicht weniger als 3,6 Mpa, kein Einzelwert unter 2,9 MPa.

Bei Platten  DIN EN 1339 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung):
Massabweichungen der Länge, Breite und Steindicke jeweils max. +/- 3 mm, 
Massdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen bei einer Diagonalen von ≤ 850 mm  max. 3 mm, bei Diagonalen > 850 mm max. 6 mm.
Charakteristische Biegezugfestigkeit mindestens 5 MPa, 
Abrieb gemäß DIN 52108 18000mm3/5000mm2.

Zusätzliche technische Anforderungen:

Mindestdicke der Vorsatzschicht im Mittel 6–8 mm.

Widerstandsfähigkeit gegen Frost/Tauwechsel mit Tausalz Massenverlust im Mittel < 250gr/qm (Prüfung gemäß DIN EN 1338/1339 Anhang D).

[Bitte Steindicke in mm eintragen]
Bezeichnung	
Nennmaß	
DIN EN Klassifizierung	

	

	

	

	

	

Farbe:	       Sand, Titan, Carbon

Erzeugnis:	METTEN STEIN+DESIGN
TYP: SENZO
mit lagenweiser Schutzverpackung
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

	

………	

………	

EP = Einheitspreis €
GP = Gesamtpreis €