Bei den Vorbemerkungen der Ausschreibung
Wenn kein Fabrikat als Alternative angeboten wird, gilt das Leitfabrikat als angeboten und vertraglich geschuldet.

		
Soreno

Platten aus Beton DIN EN 1339, Oberfläche mit dezenter Fein- Steinstruktur. 

Optimierte Oberflächendichte durch die Verwendung von tiefengehärtetem Silikatkomposit-Hartgestein, aufbereitet in feinsten, farblich abgestimmten Naturstein-Edelsplitt-Kleinfraktionen. 

Mit CleanTop- Technologie: Bestandteil des Produktionsprozesses, in den Betonwerkstein integriert, dabei natürlich aussehenden Oberfläche.
CleanFactor CF 100, stark reduzierte Schmutzaufnahme, leichter zu reinigen, Algen und Moos hemmend, wirkt Verschleißerscheinungen entgegen, bei fachgerechter Verarbeitung frei von Kalkausblühungen.
Zum schadensfreien Transport zur und innerhalb der Baustelle: Platten auf Paletten paketiert.

Technische Anforderungen:
Bei Platten DIN EN 1339 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung):
Massabweichungen der Länge, Breite und Steindicke jeweils max. +/- 3 mm, 

Massdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen bei einer Diagonalen von ≤ 850 mm  max. 3 mm, bei Diagonalen > 850 mm max. 6 mm.
Charakterischtische Biegezugfestigkeit mindestens 5 MPa.
Abrieb gemäß DIN 52108 18000mm3/5000mm2.

Zusätzliche technische Anforderung :
Widerstandsfähigkeit gegen Frost/Tauwechsel mit Tausalz Massenverlust im Mittel < 250gr/qm (Prüfung gemäß DIN EN 1338/1339 Anhang D).Trittsicherheit Bewertungsgruppe R11 gemäß BGR 181.

Steindicke: 42 mm
Bezeichnung	
Nennmaß	
DIN EN Klassifizierung	

	

	

	

	

Farbe :	         [Granithell, Schiefergrau, Toscanabeige]

Erzeugnis:	METTEN STEIN+DESIGN
TYP: SORENO
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

			
	
……… m²	
Platten aus Beton liefern und unter Beachtung der DIN 18 318 fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen und verfugen . 
Der Zuschnitt hat durch Nassschnitt zu erfolgen.
Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

………	

………	

EP = Einheitspreis €
GP = Gesamtpreis €