Bei den Vorbemerkungen der Ausschreibung
Wenn kein Fabrikat als Alternative angeboten wird, gilt das Leitfabrikat als angeboten und vertraglich geschuldet.

		
Terra Toscana

Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338, KDI
ohne Fase, natürlich konturierte Kanten mit Blockabstandhalter,  Oberfläche fein strukturiert, 
Besondere Produkthärte durch frequenzvarianz- gesteuerte Verdichtung und klimagesteuerte Oberflächenveredelung. Kontinuierliche Steindickenerfassung durch permanente, berührungsfreie Sensorik.
Zum schadensfreien Transport zur und innerhalb der Baustelle: Lieferung mit lagenweise Schutzfolie, auf Paletten paketiert.

Technische Anforderungen:

Bei Pflastersteinen DIN EN 1338 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung):
Max. Maßdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen ( ab 300mm Diagonalenlänge) von 3 mm
Abrieb gemäß DIN 52108 18000mm3/5000mm2
Spaltzugfestigkeit nicht weniger als 3,6 Mpa, kein Einzelwert unter 2,9 MPa

Zusätzliche technische Anforderungen:

Mindestdicke der Vorsatzschicht 6 – 8 mm.

Widerstandsfähigkeit gegen Frost/Tauwechsel mit Tausalz Massenverlust im Mittel < 250gr/qm (Prüfung gemäß DIN EN 1338/1339 Anhang D)

[Bitte Steindicke in mm eintragen]
Bezeichnung	
Nennmaß	

	

	

	

	

Zentrumstein	

kleiner Kreisstein	

großer Kreisstein 	

	

Farbe:	[Terra Toscana Sand changierend, Terra Toscana Anthrazit changierend, Terra Toscana Braun changierend]

Erzeugnis:	METTEN STEIN+DESIGN
TYP: TERRA TOSCANA
mit lagenweiser Schutzverpackung
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

			
	
……… m²	
Pflastersteine aus Beton liefern und unter Beachtung der DIN 18 318 fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen und verfugen.
Der Zuschnitt hat durch Nassschnitt zu erfolgen.
Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.
.

………	

………	

EP = Einheitspreis €
GP = Gesamtpreis €