Bei den Vorbemerkungen der Ausschreibung
Wenn kein Fabrikat als Alternative angeboten wird, gilt das Leitfabrikat als angeboten und vertraglich geschuldet.

		
Terra-Toscana-Platten
Platten aus Beton DIN EN 1339 PKDUI 4, ohne Fase, natürlich konturierte Kanten mit Blockabstandhalter, Oberfläche fein strukturiert.
Besondere Produkthärte durch frequenzvarianz-gesteuerte Verdichtung und klimagesteuerte Oberflächenveredelung. Kontinuierliche Steindickenerfassung durch permanente, berührungsfreie Sensorik.
Zum schadensfreien Transport zur und innerhalb der Baustelle: Lieferung mit lagenweiser Schutzverpackung, auf Paletten paketiert.

Lagenweise Lieferungen, jede Lage beinhaltet 4 Stück 50 x 30, 3 Stück 40 x 30 und 2 Stück 20 x 30.

Technische Anforderung :
Bei Platten nach DIN EN 1339 (sind seitens der Prüfnormen keine Probenalter vorgegeben, erfolgt die Prüfung der Proben 7 Tage nach Herstellung):
Massabweichungen der Länge, Breite und Steindicke jeweils max. +/- 3 mm.
Massdifferenz bei der Messung der Steindiagonalen bei einer Diagonalen von ≤ 850 mm  max. 3 mm, bei Diagonalen > 850 mm max. 6 mm.
Charakteristische Biegezugfestigkeit mindestens 5 MPa, 
Abrieb gemäß DIN 52108 18000mm3/5000mm2.

Zusätzliche technische Anforderungen:

Widerstandsfähigkeit gegen Frost/Tauwechsel mit Tausalz Massenverlust im Mittel < 250gr/qm (Prüfung gemäß DIN EN 1338/1339 Anhang D).

Dicke: ca. 50 mm
   
Farbe: [terra-braun changierend, terra-anthrazit changierend, terra-sand changierend]

Erzeugnis:	METTEN STEIN+DESIGN
TYP: TERRA-TOSCANA-PLATTE
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

			
	
……… m²	
Platten aus Beton liefern und unter Beachtung der DIN 18 318 fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen und verfugen.
Der Zuschnitt hat durch Nassschnitt zu erfolgen.
Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

………	

………	

EP = Einheitspreis €
GP = Gesamtpreis €